技术数据表

XIAMETER™ PMX-200 Silicone Fluid, 50–1,000 cSt

| INCI Name: Dimethicone 无色、清澈的聚二甲基硅氧烷流体 |  |
| --- | --- |
| 特性和优点 |  易于涂敷和擦除  易于抛光  改善颜色  高拒水性  高可压缩性  在不裂解的情况下具有高剪切性  高可铺展性和相容性  低环境危害  低火灾危险性  低反应性和蒸气压  低表面能  良好的热稳定性  本质上无嗅、无味、无毒  可溶于许多溶剂中 在个人护理应用中：  赋予柔软、绒质的皮肤触感  易于分布在皮肤和头发上  去皂（防止在擦掉过程中产生泡沫） 在工业应用中：  高介电强度  高阻尼作用  耐氧化、耐化学品、耐气候 |
| 组成 |  聚二甲基硅氧烷聚合物  化学成分(CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3 |
| 应用 | 各种膏体、乳液、溶剂型抛光剂以及气雾剂等形式的汽车、家具、金属 和特种抛光产品中的活性成分。 化妆品成分、弹性体和塑料润滑剂、电绝缘液、防泡和消泡剂、机械流 体、脱模剂、表面活性剂、溶剂型表面处理剂以及皮革脂肪液化剂等各 种应用。 |

典型物性 规格制定者：以下数值不可用于制订规格。

| 参数 | 单位 |  | 数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 cSt | 100 cSt | 200 cSt |
| 外观 |  | 完全透明 | 完全透明 | 完全透明 |
| 25°C (77°F)时的比重 |  | 0.960 | 0.964 | 0.967 |
| 25°C (77°F)时的折射率 |  | 1.4022 | 1.4030 | 1.4032 |
| 颜色，APHA |  | 5 | 5 | 5 |
| 闪点，开杯 | °C (°F) | 318 (605) | > 326 (> 620) | > 326 (> 620) |
| 酸值，BCP |  | 微量 | 微量 | 微量 |
| 熔点 | °C (°F)1,2 | -41 (-42) | -28 (-18) | -27 (-17) |
| 倾点 | °C (°F) | -70 (-94) | -65 (-85) | -65 (-85) |
| 25°C (77°F)时的表面张力 | dynes/cm | 20.8 | 20.9 | 21.0 |
| 150°C (302°F)时的挥发物含量 | % | 0.3 | 0.02 | 0.07 |
| 粘度温度系数 |  | 0.59 | 0.60 | 0.60 |
| 膨胀系数 | cc/cc/°C | 0.00104 | 0.00096 | 0.00096 |
| 50°C (122°F)时的热导率 | g cal/cm·sec·°C |  | 0.00037 |  |
| 溶解度参数 3 |  | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
| 典型溶剂中的溶解度 |  |  |  |  |
| 氯化溶剂 |  | 高 | 高 | 高 |
| 芳烃熔剂 |  | 高 | 高 | 高 |
| 脂肪族溶剂 |  | 高 | 高 | 高 |
| 无水酒精 |  | 差 | 差 | 差 |
| 水 |  | 差 | 差 | 差 |
| 氟化促进剂 |  | 高 | 高 | 高 |
| 25°C (77°F)时的介电强度 | volts/mil | 400 | 400 | 400 |
| 25°C (77°F)时的体积电阻率 | ohm-cm | 1.0x1015 | 1.0x1015 | 1.0x1015 |
|  |  | 350 cSt | 500 cSt | 1,000 cSt |
| 外观 |  | 完全透明 | 完全透明 | 完全透明 |
| 25°C (77°F)时的比重 |  | 0.969 | 0.970 | 0.970 |
| 25°C (77°F)时的折射率 |  | 1.4034 | 1.4035 | 1.4035 |
| 颜色，APHA |  | 5 | 5 | 5 |
| 闪点，开杯 | °C (°F) | > 326 (> 620) | > 326 (> 620) | > 326 (> 620) |
| 酸值，BCP |  | 微量 | 微量 | 微量 |
| 熔点 | °C (°F)1,2 | -26 (-15) | -25 (-13) | -25 (-13) |

1.	熔点温度是典型值，可能会因为分子分布而发生一定的改变(特别是 50 cSt)。如果熔点对于您的应用 非常关键，则应对几个批次进行全面评估。

2.	由于冷却速度不同，此试验方法所得到的流点可能低于这些硅油熔化的温度。

3.	Fedors 方法：R.F. Fedors，聚合物工程与科学，1974 年 2 月。

典型物性(继续)

| 参数 | 单位 |  | 数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 350 cSt | 500 cSt | 1,000 cSt |
| 倾点 | °C (°F) | -50 (-58) | -50 (-58) | -50 (-58) |
| 25°C (77°F)时的表面张力 | dynes/cm | 21.1 | 21.2 | 21.2 |
| 150°C (302°F)时的挥发物含量 | % | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| 粘度温度系数 |  | 0.60 | 0.61 | 0.61 |
| 膨胀系数 | cc/cc/°C | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 |
| 50°C (122°F)时的热导率 | g cal/cm·sec·°C |  | 0.00038 | 0.00038 |
| 溶解度参数 3 |  | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 典型溶剂中的溶解度 |  |  |  |  |
| 氯化溶剂 |  | 高 | 高 | 高 |
| 芳烃熔剂 |  | 高 | 高 | 高 |
| 脂肪族溶剂 |  | 高 | 高 | 高 |
| 无水酒精 |  | 差 | 差 | 差 |
| 水 |  | 差 | 差 | 差 |
| 氟化促进剂 |  | 高 | 高 | 高 |
| 25°C (77°F)时的介电强度 | volts/mil | 400 | 400 | 400 |
| 25°C (77°F)时的体积电阻率 | ohm-cm | 1.0x1015 | 1.0x1015 | 1.0x1015 |

| 描述 | XIAMETER™ PMX-200 硅油，50–1,000 cSt 硅油是一种聚二甲基硅氧烷聚合物， 用于生产具有各种平均运动粘度的实质线性聚合物。 佳效果，最好将一种低粘度硅油和一种高粘度硅油混合使用(如三份粘度为 100 cSt 的 XIAMETER™ PMX-200 硅油和一份粘度为 12,500 cSt 的 XIAMETER™ PMX-200 硅油，50–1,000 cSt)。低配制抛光剂所用的粘度一般为 100 至 30,000 cSt。为了在易于使用和光泽度方面达到最粘度硅油可起到润滑剂的作用，使 抛光应用和擦除更容易；高粘度硅油则可以产生更高的光泽度。由于这些聚 合物具有固有的拒水性，因此它们会使水分在经过处理的表面上形成水珠， 而不会渗透到抛光膜内。 |
| --- | --- |
| 应用方法 | XIAMETER PMX-200 硅油，50–1,000 cSt 硅油在有机溶剂（如脂肪族和芳香族烃 类以及用于气雾剂中的卤烃推进剂等）中具有很高的溶解度。采用标准乳化 剂和普通的乳化技术时，硅油易于在水中乳化。XIAMETER PMX-200 硅油不溶 于水和许多有机产品中。 当 XIAMETER PMX-200 硅油，50–1,000 cSt 硅油用作表面剂或除皂霜和乳液时， 只需要低至 0.1%的添加量。但是，对于需要形成均匀薄膜和有效防护层的护 手霜和乳液，则需要 1–10%的添加量。 |